Gurile de canalizare stradale in care se aduna apele pluviale trebuie protejate cu capace impotriva diferitelor accidente ce pot apare. Capacele de fonta ce se monteaza sunt confectionate din fonta ductila, cu un grad de rezistenta sporit, datorita traficului intens ce se desfasoara pe strazi. Forma capacelor poate fi rotunda, patrata sau octogonala, conform gurilor de canalizare montate pe strazi. Capacele sunt prevazute cu balamale si siteme de inchidere sigure, care nu permit alunecarea sau deschiderea lor accidentala. Balamaua ofera osibilitatea deschiderii in unghi de 110grade, care sa permita accesul in interior in caz de nevoie. 


Gradul de sarcina la care rezista se imparte dupa fluenta traficului.Astfel vom avea capace de fonta carosabile pentru trafic greu, cu sarcina D400kN, pentru trafic mediu cu sarcina C250kN, sau pentru trafic usor cu sarcina B125kN. Pentru prima categorie, la trafic greu greutatea capacelor variaza intre 46-58kg avand diametrul de 645mm ; cele pentru trafic mediu incadrandu-se intre 49-65kg avand acelasi diametru ; iar cele destinate traficului usor au greutatea minima de 9kg, iar diametrul variabil , 415-624mm. Oricare dintre capace sunt tratate cu vopsea bituminoasa anticoroziva, iar etansietatea cu gura de canalizare este garantata. La cerere se pot monta dopuri de plastic pentru identificare la oricare dintre variantele de capace prezentate.

