· Tevile PVC pentru canalizare sunt obtinute prin extrudare, conform prevederilor din standardul SF 77. Caracteristicile tevii: punct de inmuiere Vicat ≥79°C, asorbtia de apa la 100°C ≤4 mg/cm², etanseitatea la presiune interioara, la temperatura de 23±5°C.

