Fitinguri din PVC-U pentru canalizare exterioară, la diametrele nominale cuprinse între 110 și 630 mm și grosimi de perete corespunzătoare raportului dimensional standard SDR 41, respectiv rigiditatea inelară SN4.
Pentru diametrele nominale cuprinse între 110 și 200 mm se produc fitinguri din PVC-U compact prin tehnologia de injecție în matriță, procedeu ce asigură un grad maxim de precizie dimensională și calitate a produselor.
Culoarea fitingurilor este brun-portocaliu ( RAL 8023 ).
Materialul extrudat trebuie sa aibă urmatoarele proprietăți fizice:
- modulul de elasticitate: E ≥ 3200 MPa
- densitatea medie: ~1,5 g/cm³
- coeficient mediu de dilatare: ~0,08 mm/m x K
- conductivitate termica: ~0,16 W/K x m
- rezistenta dielectrică: > 1012 Ω
- raport Poisson: 0,4

Fitingurile injectate sunt conforme cu standardul EN1401-1.
Standardul menționat admite utilizarea fitingurilor SDR 41 și în rețelele de canalizare în care conductele sunt din clasa SN 8, respectiv SDR 34.

Fitingurile cu diametrul nominal peste 200 mm sunt produse prin termoformare din țeavă PVC-U multistrat SN4 sau sunt importate.
Fitingurile termoformate indeplinesc condițiile standardelor SR EN 13476-1 și SR EN 13476-2 referitoare la țevi și fitinguri cu pereți structurați tip A și ale Specificației Tehnice VALPLAST ST – 03 /2007.

